Доклады Академии наук СССР

1972. Toм 204, № 2

| УДК 546 | ХИМИЯ |
| --- | --- |

А. Г. МЕРЖАНОВ, И. II. БОРОВИНСКАЯ

САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ   ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

СИНТЕЗ ТУГОПЛАВКИХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

(Представлено академиком Н. М. Эмануэлем 5 VII 1971)

Синтез тугоплавких неорганических соединений карбидов, нитридов, боридов, сульфидов, силицидов и др. обычно проводят в конденсированной фазе в печах при 1000—2000° С (14). Взаимодействие исходных компонентов в таких условиях связано с определенными трудностями макрокинетического характера, так как реагенты в процессе реакции разделяются пленкой продукта, обладающей при этих температурах большим диффузионным сопротивлением. В последнее время получил распространение метод осаждения из газовой фазы с конденсацией продуктов на специальных подложках или в  объеме (58).

В данной работе предложен принципиально иной подход к синтезу тугоплавких соединений. Он основан на использовании характерных особенностей взаимодействия большинства элементов периодической системы с бором, углеродом, азотом, кремнием и пр.: а) сильной экзотермичности процесса, связанной с большой теплотой образования продукта; б) высокими значениями энергии активации, обусловленными сильной зависимостью диффузионного сопротивления пленки продукта от температуры.

В связи с этим образование тугоплавких соединений в большинстве случаев можно отнести к категории реакций горения, которые, как известно, обладают рядом замечательных особенностей. Одна из них — возможность протекания реакции в узкой зоне, перемещающейся по веществу за счет теплопередачи после локального инициирования реакции в ненагретой смеси реагентов и послужила основой создания нового метода получения тугоплавких неорганических соединсний. Он был разработан авторами совместно с В. М. Шкиро (9) и получил название «самораспространяющегося высокотемпературного синтеза» (с.в.с.).

В статье описаны эксперименты по осуществлению процессов с.в.с. при прямом взаимодействии двух химических элементов, один из которых — горючее (обычно металл) находится в конденсированном состоянии, другой окислитель (неметалл) либо в конденсированном, либо в газообразном. В зависимости от агрегатного состояния окислителя осуществлены три типа горения в системах: твердое горючее — твердый окислитель тв + тв), твердое горючее — газообразный окислитель (тв + г) и твердое горючее — жидкий окислитель (тв + ж). При горении систем тв + тв и тв + ж исходные реагенты предварительно перемешаны. В первом случае это прессованные образцы, во втором — порошки, залитые жидкостью, или суспензии. При горении систем тв + г использовали пористые образцы, спрессованные из порошка горючего и помещенные в среду газообразного окислителя. Процесс горения осуществляли в бомбах постоянного давления (10), широко известных из практики исследования горения взрывчатых  веществ, или в специальных реакторах. Инициирование реакции проводили при помощи воспламенительного устройства (9). Условия экспериментов для различных систем приведены в табл. 1 и на рис. 1, 2.

Т а б л и ц а   1

| Реагенты |  |  | Размеры системы, мм | Давление газа, атм |  | Аппаратура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горючее |  | окислитель |  | инертного | реагирующего |  |
| Твердое (порошки дисперсностью 0.1—300 ) | + Мо, V | Твердый, (порошки дисперсностью 0,1 ) C, B, Si, S | d = 5—30 l = 10—30 | Аргон, 1—150 |  | Бомба постоянного давления |
| Zr, Ti, Nb, Hf, Ta | + B, Al, Mg, V | Газообразный N2 Жидкий N2 | d = 5—30 l = 10—30 d = 60 l = 140 |  | Азот 0.5—1000 Азот, атмосферное | Бомбы постоянного давления Открытый реактор, погруженный в жидкий азот |
|  |  |  | d = 30—60 l = 100—350 |  | Азот, начальное 1150, конечное 4000 | Криогенные герметические реакторы |

Следует отметить, что осуществление процесса с участием жидкого азота в криогенных герметических реакторах позволяет проводить синтез при высоких температурах и давлениях, создаваемых самим процессом без использования специальной техники, что является принципиальным достижением данного метода. В опытах обычно измеряли скорость горения (рис. 3), а также проводили анализ химического фазового состава продуктов с.в.с.

Систематические исследования процессов с.в.с. привели к следующим общим результатам.

1. Процесс горения рассматриваемых систем происходит в конденсированной фазе и сопровождается ярким свечением; температуры горения 1500  3500° С. Светящаяся зона распространяется либо в плавном  (стационарном, а иногда и нестационарном), либо в пульсирующем режиме. Наблюдающиеся скорости распространения 0,1 15 см/сек. После прохождения фронта горения образец продолжает светиться в течение времени, превышающего (иногда значительно) время тепловой релаксации (oxлаждения). Это связано с наличием двух макрокинетических стадии протекания химической реакции: реакции в узкой зоне в процессе распространения фронта горения и реакции во всем объеме образца, разогретого волной  горения (догорание).

2. Продукты  горения  при  температуре горения конденсированы. Вес образцов при горении или не изменяется (системы тв +  тв,), или увеличивается (тв + г), или уменьшается (тв + ж) за счет частичного испарения летучего peaгентa. Образцы после горения иногда сохраняют свою первоначальную форму и размеры. Физическая структура продуктов горения различная (неспекшиеся пopoшки, прочно спеченные образцы  пористые или непористые, застывший расплав).

| Рис. 1. Бомба постоянного давления. /  корпус бомбы, //  окно для наблюдений, ///  манометр, IV  образец, V фоторегистратор скорости горения; 1 воспламенитель, 2  продукт горения, 3  зона реакции при горении, 4  несгоревшая часть образца, 5  аргон (или азот), направление распространения фронта горения | Рис. 2. Криогенный реактор. /  корпус реактора, //  стакан, ///  манометр, IV  сосуд Дьюара, 1 смесь металлжидкий азот, 2  зона превращения, 3  продукт горения (нитрид), 4  воспламенитель, 5  избыточный азот,  направление распространения фронта горения |
| --- | --- |

|  | Рис. 3. Схема фоторегистрации процесса горения. I, II  соответственно засвеченная и незасвеченная часть фотопленки, l  длина образца, tг  время горения, l1  несгоревшая часть образца, l2  cгоревшая часть образца в момент времени t. Скорость горения u = tg   l / tг |
| --- | --- |

Т а б л и ц а   2

| Соединение | Содержание металла, вес. % |  |  |  | Содержание неметалла, вес. % |  |  | Структурный тип, сингонии и периоды решетки *, кХ | Микротвердость, кГ/мм2 | Т-ра перехода в сверхпроводящее состояние Tmax ,  К ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общ. | своб. |  | общ. |  | своб. |  |  |  |  |
| Карбид титана | 80.0 | <10-3 |  | 19,8 |  | 9·10-2 |  | Куб. NaCl а = 4,323 | 2900 |  |
| Карбид циркония | 88,2 | <10-3 |  | 11,4 |  | <10-2 |  | Куб. NaCl а = 4,686 | 3040 |  |
| Карбид гафния | 93,4 |  |  | 6,3 |  | <10-2 |  | Куб. NaCl а = 4,628 |  |  |
| Карбид тантала | 93,6 |  |  | 6,1 |  | <10-2 |  | Куб. NaCI а = 4,453 |  | 9,3 |
| Нитрид ниобия | 86.9 | <10-3 |  | 13,0 |  |  |  | Куб. NaCI а = 4,385 | 1670 | 14,3 |
| Нитрид циркония | 87,3 | <10-3 |  | 12,6 |  |  |  | Куб. NaCI а = 4,576 | 1570 | 9,6 |
| Нитрид титана | 77,6 | <10-3 |  | 21,4 |  |  |  | Куб. NaCl а = 4,24 | 1800 |  |
| Нитрид гафния | 92,5 | <10-3 |  | 7,2 |  |  |  | Куб. NaCI а = 4,510 |  | 6,6 |
| Нитрид тантала (12) | 91,8 |  |  | 7,5 |  |  |  | Куб. NaCI а = 4,323 | 3200 |  |
| Нитрид бора | В, 43,8 |  | В, 0,2 |  | 55,7 |  |  | Гексагон. а = 3,331 с = 6,662 |  |  |
| Диборид циркония | 80,3 |  |  |  | 21,0 |  | 3.10-1 | Гексагон. а = 3,161 с = 3,518 | 2350 |  |
| Диборид титана | 68,6 |  |  |  | 31,0 |  | 10-1 | Гексагон. а = 2,619 с = 3,230 | 3500 |  |
| Диборид гафния | 89,0 |  |  |  | 10,7 |  | <10-2 | Гексагон. а = 3,134 с = 3,467 | 2890 |  |
| борид молибдена |  |  |  |  |  |  |  | Тетрагональн. а =3,120 с =16,932 |  |  |

 Данные Б. М. Шехтмана.

Данные А. Г. Рабинькина.

3. Горение в системе тв + тв происходит с конденсированными исходными, конечными и возможными промежуточными продуктами и относится к типу «безгазового горения» (11). В системе тв + г горючее и окислитель не смешаны предварительно,  а макроскопически разделены в пространстве, так как в порах образца газообразного реагента обычно гораздо меньше, чем это нужно для горения. Газ подводится к зоне горения гидродинамически, путем фильтрации по пористому веществу. Фильтрация происходит самопроизвольно зa счет разности давлений в рсзультате поглощения газа во фронте горения. Изменяя условия поступления газа к зоне реакции, удается осуществить различные режимы горения (послойный, поверхностный). В системе тв + ж возможны два предельных режима  горение при постоянном давлении (открытые системы) и при постоянном объеме (герметические сосуды с большой полнотой загрузки).

4. Глубина превращения исходных реагентов при горении может быть различна и определяется как термодинамическими (диссоциация продукта), так и макрокинетическими (недогорание) ограничениями. Регулируя процесс путем изменения дисперсности реагентов, размеров и плотности образца, теплоотдачи с поверхности, температуры горения почти всегда можно добиться полноты реагирования (именно такие режимы, когда в продуктах горения практически отсутствуют исходные реагенты в свободном состоянии, осуществлялись для целей синтеза).

5. В большинстве случаев продукты горения однофазны и отвечают тому или иному химическому составу с разной степенью дефектности в пределах области гомогенности. И состав, и степень дефектности зависят от условий эксперимента и поддаются управлению. Как правило, продукты равновесны, с хорошо сформированной структурой, хотя есть примеры получения и неравновесных и даже аморфных соединений. Чистота синтезируемых веществ не хуже чистоты исходных реагентов, так как загрязнений при реакции, проводимой методом с.в.с., не происходит, а полнота превращения может быть обеспечена.

Высокое качество продуктов, простота аппаратурного оформления метода, высокие скорости синтеза, отсутствие энергетических затрат и принципиальных масштабных ограничений, возможность синтеза метастабильных соединений и фаз подчеркивают практические достоинства метода с.в.с.

Авторы благодарны Ф. И. Дубовицкому за ценные советы и помощь в организации работы, Г. Н. Нечипоренко и Б. М. Тараканову за консультации по выбору систем для исследования, В. К. Энману и В. И. Ратникову за изготовление аппаратуры, а также всем сотрудникам лаборатории макрокинетики филиала ИХФ АН СССР, принимавшим участие в работе.

| Филиал Института химической физики Академии наук СССР п. о. Черноголовка, Моск. обл. | Поступило 7.V.1971 |
| --- | --- |

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 Г. В. Самсонов, К. II. Портной, Сплавы па основе тугоплавких соединений, М., 1961.

2 Г. В. Самсонов  и  др., Бор, его соединение и сплавы, Киев 1960.

3 Р. Киффер, Ф. Бенезовский, Твердые материалы, М., 1968.

4 Г. В. Самсонов, Нитриды, Киев, 1969.

5 А. Е. Van Arkel, J. Н. Dе Воеr, Zs. anorg . u. allgem. Chem., 148, 345 (1925).

б А. E. Van Arkel, Physic, 4, 286 (1924).

7 L. E. Сambell,  J. Elechtrochem. Sос., 96, 318 (1949).

8 Осаждение из газовой фазы, под ред. К. Пауэлла, Дж. Оксли, Дж. Блогера мл., М., 1970.

9 А. Г. Мержанов, В. М. Шкиpо, И. П. Боровинская, Авт. свид., № 255221, 1967. Бюлл. изобр. № 10 (1971).

10 К. К. Андреев,  А. Ф. Беляев, Теория взрывчатых веществ, М., 1960.

11 Э. И. Максимов,  А. Г. Мержанов, В. М. Шкиро, Физика горения и взрыва,  № 4 (1965).

12 А. Г. Мержанов,  И. П. Боровинская и др., Авт.  свид. № 264365, 1969, Бюлл. изобр., № 9 (1970).